Supplementary Data 4.

Adsorption Study

Rhodamine B

Natural Clay

| Concentration (ppm) | Absorbance |
| --- | --- |
| 1 | 0,027 |
| 3 | 0,090 |
| 5 | 0,112 |
| 10 | 0,248 |
| 20 | 0,472 |
| 30 | 0,699 |
| 40 | 0,995 |
| 50 | 1,261 |

| Concentration | Co (mg/L) | Ce | Co-Ce | qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mol/L) | (mg/L) | (mol/L) | (mg/g) | (mol/g) |
| 10 | 10,169 | 2,024 | 0,0000045693 | 8,145 | 0,0000183864 | 8,145 | 0,0000183864 |
| 20 | 19,605 | 4,565 | 0,0000103036 | 15,040 | 0,0000339511 | 15,040 | 0,0000339511 |
| 30 | 27,710 | 8,839 | 0,0000199519 | 18,871 | 0,0000425981 | 18,871 | 0,0000425981 |
| 40 | 39,927 | 16,339 | 0,0000368820 | 23,589 | 0,0000532477 | 23,589 | 0,0000532477 |
| 50 | 51,218 | 23,758 | 0,0000536299 | 27,460 | 0,0000619857 | 27,460 | 0,0000619857 |

Activated clay

| Concentration (ppm) | Absorbance |
| --- | --- |
| 1 | 0,027 |
| 3 | 0,090 |
| 5 | 0,112 |
| 10 | 0,248 |
| 20 | 0,472 |
| 30 | 0,699 |
| 40 | 0,995 |
| 50 | 1,261 |

| Concentration | Co (mg/L) | Ce | Co-Ce | qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mol/L) | (mg/L) | (mol/L) | (mg/g) | (mol/g) |
| 10 | 7,533 | 0,575 | 0,0000012980 | 6,958 | 0,0000157073 | 6,958 | 0,0000157073 |
| 20 | 21,033 | 1,783 | 0,0000040256 | 19,250 | 0,0000434537 | 19,250 | 0,0000434537 |
| 30 | 29,075 | 2,700 | 0,0000060948 | 26,375 | 0,0000595372 | 26,375 | 0,0000595372 |
| 40 | 39,783 | 4,367 | 0,0000098570 | 35,417 | 0,0000799473 | 35,417 | 0,0000799473 |
| 50 | 50,617 | 7,367 | 0,0000166290 | 43,250 | 0,0000976298 | 43,250 | 0,0000976298 |

Magnetic Composite

| Concentration (ppm) | Absorbance |
| --- | --- |
| 1 | 0,023 |
| 3 | 0,055 |
| 5 | 0,091 |
| 10 | 0,191 |
| 20 | 0,357 |
| 30 | 0,478 |
| 40 | 0,690 |
| 50 | 0,886 |

| Concentration | Co (mg/L) | Ce | Co-Ce | qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mol/L) | (mg/L) | (mol/L) | (mg/g) | (mol/g) |
| 10 | 9,977 | 0,326 | 0,0000007349 | 9,651 | 0,0000217859 | 9,651 | 0,0000217859 |
| 20 | 18,174 | 0,733 | 0,0000016536 | 17,442 | 0,0000393721 | 17,442 | 0,0000393721 |
| 30 | 32,419 | 1,605 | 0,0000036222 | 30,814 | 0,0000695575 | 30,814 | 0,0000695575 |
| 40 | 40,151 | 2,360 | 0,0000053284 | 37,791 | 0,0000853063 | 37,791 | 0,0000853063 |
| 50 | 49,221 | 3,174 | 0,0000071657 | 46,047 | 0,0001039425 | 46,047 | 0,0001039425 |

Isoterm Langmuir

- Natural Clay

y = 12,919x+0.191 and R2 = 0.993

12,919              b = 0.77 x 10-4  mol/gram = 34.29 miligram/gram

= 0.191                = 0.191

K= 67,994.83 (mol/L)-1

E	 =   RT In K

=   8.314 J/Kmol. 298 K. In 67,994.83 (mol/L)-1

=   27,568 J/mol

=   27.568 kJ/mol

- Activated clay

y = 5808x+0.070 and R2 = 0.986

Maka :

5808                  b = 1.72 x 10-4  mol/gram = 76.27 miligram/gram

= 0,070                 = 0.070

K= 83,056.48 (mol/L)-1

E	 =   RT In K

=   8.314 J/Kmol. 298 K. In 83,056.48 (mol/L)-1

=   28,064 J/mol

=   28.064 kJ/mol

- Magnetic composite

y = 5438x+0.031 and R2 = 0.985

5438                b = 1.84 x 10-4 mol/gram = 81.46 miligram/gram

= 0,031               = 0.031

K= 175,315.57 (mol/L)-1

E	 =   RT In K

=   8.314 J/Kmol. 298 K. In 175,315.57 (mol/L)-1

=   29,915 J/mol

=   29.915 kJ/mol

Persamaan Isoterm Freundlich

Log qe = log B + 1/n log Ce

- Natural clay

y = 0.731x-0.455 and R2 = 0.976

0.731                          n = 1.368

Log B = -0.455                B = 0.350

- Activated clay

y = 0.686x-0.439 and R2 = 0.997

0.686                         n = 1.458

Log B = ˗0.439               B = 0.360

- Magnetic composite

y = 0.460x-2.261 and R2 = 0.854

0.460                       n = 2.173

Log B = -2.261              B =  0.010

Methylene Blue

Natural clay

| Concentration (ppm) | Absorbance |
| --- | --- |
| 1 | 0,016 |
| 3 | 0,053 |
| 5 | 0,085 |
| 10 | 0,188 |
| 20 | 0,414 |
| 30 | 0,683 |
| 40 | 0,932 |
| 50 | 1,222 |

| Concentration | Co (mg/L) | Ce | Co-Ce | qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mol/L) | (mg/L) | (mol/L) | (mg/g) | (mol/g) |
| 10 | 10,169 | 1,903 | 0,0000042962 | 8,266 | 0,0000186594 | 8,266 | 0,0000186594 |
| 20 | 19,605 | 4,565 | 0,0000103036 | 15,040 | 0,0000339511 | 15,040 | 0,0000339511 |
| 30 | 27,710 | 7,629 | 0,0000172213 | 20,081 | 0,0000453288 | 20,081 | 0,0000453288 |
| 40 | 39,927 | 11,097 | 0,0000250492 | 28,831 | 0,0000650805 | 28,831 | 0,0000650805 |
| 50 | 51,218 | 19,726 | 0,0000445278 | 31,492 | 0,0000710879 | 31,492 | 0,0000710879 |

Activated clay

| Concentration (ppm) | Absorbance |
| --- | --- |
| 1 | 0,016 |
| 3 | 0,053 |
| 5 | 0,085 |
| 10 | 0,188 |
| 20 | 0,414 |
| 30 | 0,683 |
| 40 | 0,932 |
| 50 | 1,222 |

| Concentration | Co (mg/L) | Ce | Co-Ce | qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mol/L) | (mg/L) | (mol/L) | (mg/g) | (mol/g) |
| 10 | 10,861 | 1,596 | 0,0000033316 | 9,265 | 0,0000193422 | 9,265 | 0,0000193422 |
| 20 | 20,576 | 3,310 | 0,0000069104 | 17,265 | 0,0000360430 | 17,265 | 0,0000360430 |
| 30 | 28,167 | 4,739 | 0,0000098926 | 23,429 | 0,0000489094 | 23,429 | 0,0000489094 |
| 40 | 40,249 | 8,167 | 0,0000170501 | 32,082 | 0,0000669735 | 32,082 | 0,0000669735 |
| 50 | 46,576 | 9,800 | 0,0000204584 | 36,776 | 0,0000767724 | 36,776 | 0,0000767724 |

Magnetic composite

| Concentration (ppm) | Absorbance |
| --- | --- |
| 1 | 0,010 |
| 3 | 0,045 |
| 5 | 0,083 |
| 10 | 0,186 |
| 20 | 0,423 |
| 30 | 0,716 |
| 40 | 0,847 |
| 50 | 0,956 |

| Concentration | Co (mg/L) | Ce | Co-Ce | qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mol/L) | (mg/L) | (mol/L) | (mg/g) | (mol/g) |
| 10 | 9,850 | 0,382 | 0,0000007967 | 9,469 | 0,0000197666 | 9,469 | 0,0000197666 |
| 20 | 19,029 | 0,816 | 0,0000017044 | 18,213 | 0,0000380205 | 18,213 | 0,0000380205 |
| 30 | 29,657 | 1,300 | 0,0000027129 | 28,357 | 0,0000591990 | 28,357 | 0,0000591990 |
| 40 | 39,657 | 2,024 | 0,0000042256 | 37,633 | 0,0000785622 | 37,633 | 0,0000785622 |
| 50 | 50,188 | 2,749 | 0,0000057384 | 47,440 | 0,0000990347 | 47,440 | 0,0000990347 |

Persamaan Isoterm Langmuir

- Natural clay

y = 9388x+0.967 and R2 = 0.967

9388                b = 1.06 x 10-4  mol/gram = 30.25 miligram/gram

= 0.562                = 0.562

K= 18,110.53 (mol/L)-1

E	 =   RT In K

=   8.314 J/Kmol. 298 K. In 18,110.53 (mol/L)-1

=   24,290 J/mol

=   24.290 kJ/mol

- Activated clay

y = 3384x+0.152 and R2 = 0.994

3384                  b = 2.95 x 10-4  mol/gram = 83.92 miligram/gram

= 0.152               = 0.152

K= 22,301.52 (mol/L)-1

E	 =   RT In K

=   8.314 J/Kmol. 298 K. In 22,301.52 (mol/L)-1

=   24,806 J/mol

=   24.806 kJ/mol

- Magnetic composite

y = 2121x+0.037 and R2 = 0.977

Maka :

2121                b = 4.71 x 10-4 mol/gram = 133.90 miligram/gram

= 0.037              = 0.037

K= 57,382.22 (mol/L)-1

E	 =   RT In K

=   8.314 J/Kmol. 298 K. In 57,382.22 (mol/L)-1

=   27,147 J/mol

=   27.147 kJ/mol

Persamaan Isoterm Freundlich

Log qe = log B + 1/n log Ce

- Natural clay

y = 0.582x-1.614 and R2 = 0.826

0.582                          n = 1.718

Log B = -1.614                B = 0.020

- Activated clay

y = 0.751x-0.523 and R2 = 0.994

0.751                          n = 1.332

Log B = -0.523                B = 0.300

- Magnetic composite

y = 0.799x+0.195 and R2 = 0.921

0.799                       n = 1.232

Log B =  0.195              B =  1.570